深圳市华利进电子有限公司

承认书

客    户：

客户料号：

物料名称：

品    名：  HLJ211218-600M

版    本：      A

日    期：   2016-3-31

客 户 承 认

请于承认后签章返回

| 出 图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制图 | 审核 | 批准 |

地址：深圳市光明新区公明楼村第二工业区中泰街六栋

电话：0755-83956780     传真：0755-83956781

Http//www.szhlxdz.com     E-mail:hlx_8@163.com

深圳市华利进电子有限公司

规格书

SPECIFICATION   FOR  APPROVAL

| SPECIFICATION FOR |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE: 2016-3-31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/N: HLJ211216-600M |  |  |  |  |  |  |  |  | ISSUE NO: EG16033101 |  |  |  |
| - DIMENSION (UNIT:mm)尺寸： I无锡位 211218-600M A B C E D F H G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A： 20.5 ± 0.5 |  | B： 12.0 Max |  | C： 18.0Max |  |  | D： 0.8 ± 0.2 |  |  |  | E： 3.5 ± 0.5 |  |
| F： 12.0 ± 0.5 |  | G: 6.5 ± 0.5 |  | H: 10.0 ± 0.5 |  |  | I: 1.0Max |  |  |  |  |  |
| 2．ELECTRICAL REQUIREMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST CONDITION |  |  | TEST FREQ/V |  |  | TEST INSTRUMENTS |  |  |  |  |  |  |
| L | 60μH±20% |  | 100KHz/1V |  |  | LCR-METER |  |  |  | CH-1062/VR115、116 |  |  |
| Q | 25 Min |  | 100KHz/1V |  |  | LCR-METER |  |  |  | CH-1062/VR115 |  |  |
| DCR | 40mΩ (Max) |  |  |  |  | DCR-METER |  |  |  | VR131 |  |  |
| Irms | 6.5Amp |  | 100KHz/1V |  |  | DC POWER SUPPLY |  |  |  | DH1716-2D |  |  |
| Isat | 6Amp |  | 100KHz/1V |  |  | CURRENT SOURCE |  |  |  | Zentech3302+1320 |  |  |
| TEMP | -25~125℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．MATERIALS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIRE: Φ 0.8mm |  |  |  |  | 三星铜材 |  |  |  |  |  |  |  |
| PACKING: 吸塑盘（80Pcs/盘） |  |  |  |  | 共计640Pcs |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．NOTE： 储存条件：温度15~35℃；相对湿度45~80%RH SGS No.CANEC1002660804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．APPROVED BY CUSTOMER： |  |  |  |  | DRAWN BY |  |  | CHECKED BY |  |  |  | APPROVED BY |
|  |  |  |  |  | 巫 永 源 |  |  | 张 良 |  |  |  | 赖 富 忠 |

EG：01                                                                      REV：00

深圳市华利进电子有限公司

检验记录表

| 品名 | HLJ211218-600M |  |  |  | 订单号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | EG16033101 |  |  |  | 检验日期 |  | 2016-3-31 |  |  |  |  |
| 批量 |  |  |  |  | 抽样依据 |  | MIL-STD-105E质量水平：II |  |  |  |  |
| 测试仪器 | LCR:CH-1062/VR116 DC Sourec： Zentech3302+1320 DCR:VR131 |  |  |  | 测试条件 |  | 100kHz/1V |  |  |  |  |
| 检验内容 | 电参数 |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | L（μH） |  |  | DCR （mΩ） | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |  | E (mm) | F (mm) |
|  | 0A | 6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 60 ±20% | 80%L（0）TYP |  | 40Max | 20.5±0.5 | 12.0Max | 18.0Max | 0.8±0.2 |  | 3.5±0.5 | 12.0±0.5 |
| 1 | 57.98 | 47.13 | 81.3% | 34.52 | 20.36 | 11.86 | 14.62 | 0.79 |  | 3.64 | 12.15 |
| 2 | 58.64 | 47.90 | 81.7% | 34.61 | 20.31 | 11.89 | 14.47 | 0.78 |  | 3.57 | 12.09 |
| 3 | 56.87 | 46.34 | 81.5% | 34.58 | 20.38 | 11.86 | 14.75 | 0.80 |  | 3.75 | 12.06 |
| 4 | 59.46 | 48.10 | 80.9% | 34.56 | 20.34 | 11.90 | 14.59 | 0.77 |  | 3.59 | 12.11 |
| 5 | 57.82 | 47.06 | 81.4% | 34.66 | 20.36 | 11.87 | 14.65 | 0.79 |  | 3.62 | 12.07 |
| 6 | 56.69 | 46.42 | 81.9% | 34.61 | 20.32 | 11.86 | 14.57 | 0.78 |  | 3.66 | 12.08 |
| 7 | 57.73 | 47.16 | 81.7% | 34.59 | 20.30 | 11.88 | 14.64 | 0.80 |  | 3.71 | 12.13 |
| 8 | 59.42 | 48.42 | 81.5% | 34.57 | 20.35 | 11.87 | 14.52 | 0.80 |  | 3.54 | 12.09 |
| 9 | 59.01 | 47.97 | 81.3% | 34.61 | 20.36 | 11.84 | 14.64 | 0.79 |  | 3.64 | 12.10 |
| 10 | 58.37 | 47.45 | 81.3% | 34.57 | 20.31 | 11.82 | 14.78 | 0.78 |  | 3.57 | 12.07 |
| Ｘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F D 211218-600M A E C B |  |  |  |  | 决议： 决议 |  |  |  | QA: 何 利 芬 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管: 刘 标 城 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准: 赖 富 忠 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 2016-3-31 |  |  |

QC.01                                                                                REV:00

深圳市华利进电子有限公司

检验记录

| 品名 | HLJ211218-600M |  | 订单号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | EG16033101 |  | 检验日期 | 2016-3-31 |  |
| 批量 |  |  | 抽样依据 | MIL-STD-105E质量水平：II |  |
| 测试仪器 | LCR: VR116 DC Current Sourec: VR7210 DC Power supply: DC 1716-2D |  | 测试条件 | 100kHz/1V |  |
| CURRENT VS INDUCTANCE 70 60 50 40 30 20 10 70 60 50 40 30 20 10 0 L. INDUCTANCE（μH）; TEMP RISE(℃). △T℃. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DC CURRENT（A） |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检测： 何 利 芬 |  | 审核： 张 良 |  |  | 复核： 赖 富 忠 |

深圳市华利进电子有限公司

包装

1.盘子(mm)

- PVC吸塑盘

- 尺寸：25*24.5*1.6cm

- 每盘：80  Pcs装；

- 4盘一叠

5. 吸塑盘厚度：0.3mm

2. 尺寸21.3*13.7*1.5

一排10PCS

25

1.6

24.5

- K=A纸箱

- 尺寸：31*28*15.5cm

- 每箱装：8盘

- 一箱共 640Pcs;

- 重量：  kg

- 标签：（条码）

客户

品名

数量

批号

7.  纸箱厚度：6mm

- 箱(mm)

31

15.5

28

深圳市华利进电子有限公司

1．波峰焊接

曲线要求（仅供参考）

深圳市华利近电子有限公司

材料成分表

| 原材料名称 | 组成的物料 | 零件中物质成分（聚合物填写中文名称） | 组成聚合物的单体 | 各物质成分的含量 （占成品质量的百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜材 | 铜 线 | 漆包圆铜线 | CU | 21-22% |
| 磁材 | 磁粉 | 铁硅烙 | Fe | 70-71% |
|  |  |  | Cr | 4-5% |
|  |  |  | Si | 4-5% |
|  |  |  | 其他 | 1-2% |
| 焊料 | 锡 | 无铅锡 | Sn | 0.1% |
| 油墨 | 油漆 | 环氧树脂 | 酚醛树脂 | 0.05% |