深圳市华利进电子有限公司

承认书

客    户：

客户料号：

物料名称：

品    名：  HL1316-220M

版    本：      A

日    期：   2013-8-6

客 户 承 认

请于承认后签章返回

| 出 图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制图 | 审核 | 批准 |

地址：深圳市光明新区公明楼村第二工业区中泰街六栋

电话：0755-83956780     传真：0755-83956781

Http//www.szhlxdz.com     E-mail:hlx_8@163.com

深圳市华利进电子有限公司

规格书

SPECIFICATION   FOR  APPROVAL

| SPECIFICATION FOR |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE: 2013-8-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/N: HL1316-220M |  |  |  |  |  |  |  |  | ISSUE NO: EG13080603 |  |  |  |
| - DIMENSION (UNIT:mm) 2 1 无锡位 G HL 220 B E C F D A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A： 13.3（Max） |  | B： 14.5（Max） |  |  |  | C： 16.9（Max） |  |  |  | D： 0.8 ± 0.1 |  |  |
| E： 3.4 ± 0.5 |  | F： 8.0 ± 0.5 |  |  |  | G： 1.0 （Max） |  |  |  | H： |  |  |
| 2．ELECTRICAL REQUIREMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST CONDITION |  |  | TEST FREQ/V |  |  |  | TEST INSTRUMENTS |  |  |  |  |  |
| L | 22μH±20% |  | 1KHz / 1V |  |  |  | LCR-METER |  |  |  | CH-1062/VR115 |  |
| Q | 25 Min |  | 200KHz/0.3V |  |  |  | LCR-METER |  |  |  | CH-1062/VR115 |  |
| DCR | 21mΩ (Max) |  |  |  |  |  | DCR-METER |  |  |  | VR131 |  |
| Idc | 8Amp |  |  |  |  |  | DC POWER SUPPLY |  |  |  | DH1716-2D |  |
| Isat | 8.5Amp |  | 1KHz / 1V |  |  |  | CURRENT SOURCE |  |  |  | VR7210+VR116 |  |
| TEMP | -25~125℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．MATERIALS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORE: 铁粉芯 |  |  |  | 成分：Fe ≥99.5%； C, O, N ＜0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIRE: Φ0.8mm |  |  |  | 鑫新股份上饶线材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PACKING: 吸塑盘 100Pcs/盘 |  |  |  | 箱装 8盘，计 800Pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．NOTE：储存条件：温度25~35℃；相对湿度45~80%RH; SGS No.CANEC1002660804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．APPROVED BY CUSTOMER： |  |  |  |  | DRAWN BY |  |  | CHECKED BY |  |  |  | APPROVED BY |
|  |  |  |  |  | 赖 富 忠 |  |  | 刘 素 容 |  |  |  | 廖 尊 祥 |

EG：01                                                                      REV：00

深圳市华利进电子有限公司

检验记录表

| 品名 | HL1316-220M |  |  |  | 订单号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | EG13080603 |  |  |  | 检验日期 |  | 2013-8-6 |  |  |  |  |
| 批量 |  |  |  |  | 抽样依据 |  | MIL-STD-105E质量水平：II |  |  |  |  |
| 测试仪器 | LCR:CH-1062/VR116 DC Sourec:VR7210 DCR:VR131 |  |  |  | 测试条件 |  | 1kHz / 1V |  |  |  |  |
| 检验内容 | 电参数 |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | L（μH） |  |  | DCR （mΩ） | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |  | E (mm) | F (mm) |
|  | 0A | 8.5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 22±20% | 80%L（0）TYP |  | 21Max | 13.3Max | 14.5Max | 16.9Max | 0.8±0.1 |  | 3.4±0.5 | 8.0±0.5 |
| 1 | 22.39 | 18.33 | 81.8% | 17.42 | 13.01 | 14.21 | 16.67 | 0.79 |  | 3.78 | 8.16 |
| 2 | 23.17 | 18.99 | 81.9% | 17.31 | 13.08 | 14.22 | 16.64 | 0.78 |  | 3.71 | 8.08 |
| 3 | 23.01 | 18.80 | 81.7% | 17.62 | 13.00 | 14.23 | 16.78 | 0.78 |  | 3.68 | 8.12 |
| 4 | 22.61 | 18.60 | 82.2% | 17.27 | 13.06 | 14.27 | 16.71 | 0.81 |  | 3.76 | 8.10 |
| 5 | 23.16 | 18.88 | 81.5% | 17.58 | 13.11 | 14.26 | 16.47 | 0.79 |  | 3.66 | 8.11 |
| 6 | 22.73 | 18.68 | 82.1% | 17.44 | 13.07 | 14.28 | 16.58 | 0.75 |  | 3.61 | 8.06 |
| 7 | 22.95 | 18.84 | 82.1% | 17.53 | 13.07 | 14.23 | 16.79 | 0.79 |  | 3.67 | 8.09 |
| 8 | 23.31 | 19.11 | 81.9% | 17.39 | 13.05 | 14.23 | 16.56 | 0.76 |  | 3.68 | 8.01 |
| 9 | 21.97 | 18.15 | 82.6% | 17.57 | 13.14 | 14.17 | 16.59 | 0.78 |  | 3.71 | 8.00 |
| 10 | 23.12 | 18.87 | 81.6% | 17.36 | 13.05 | 14.26 | 16.78 | 0.81 |  | 3.68 | 7.94 |
| Ｘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B E C F D A |  |  |  |  | 决议： 决议： |  |  |  | QA: 钟 建 美 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管: 简 孝 平 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准: 廖 尊 祥 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 2013-8-6 |  |  |

QC.01                                                                                REV:00

深圳市华利进电子有限公司

检验记录

| 品名 | HL1316-220M |  | 订单号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | EG13080603 |  | 检验日期 |  | 2013-8-6 |
| 批量 |  |  | 抽样依据 |  | MIL-STD-105E质量水平：II |
| 测试仪器 | LCR: VR116 DC Current Sourec: VR7210 DC Power supply: DC 1716-2D |  | 测试条件 |  | 1kHz /1V |
| CURRENT VS INDUCTANCE 24 20 16 12 8 4 60 50 40 30 20 10 0 INDUCTANCE（μH）; ΔT℃. L; TEMP RISE(℃). 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 DC CURRENT（A） |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检测： 钟 建 美 |  | 审核： 简 孝 平 |  | 复核： 廖 尊 祥 |  |

深圳市华利进电子有限公司

包装

1.内包装(cm)

PVC吸塑盘

尺寸：25*25*1.9

每盘：100  Pcs装；

四盘一叠

2． 外箱 （cm）

瓦楞纸箱尺寸：

每箱装： 8盘

共  800Pcs;

重量：  kg

标签：（条码）

客户

品名

数量

批号

标签

深圳市华利进电子有限公司

30

16

28

深圳市华利进电子有限公司

（仅供参考）

1．波峰焊接

曲线要求

深圳市华利进电子有限公司

2. 信赖性实验

| No. | ITEM | TEST CONDITION | RESULT | ACC/REJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动实验 | 频率10-55-10Hz,振幅 1.5mm,以X,Y,Z,3个垂直方向來回振动 2h | 外观结构无異常 |  |
| 2 | 引脚拉力强度实验 | 施加 20N 拉力于线端引脚轴线方向 时间10±1s | 磁芯、引脚无断裂损害 |  |
| 3 | 可焊性实验 | 焊锡温度 265 ±5 ,℃ 时间 5S | 其覆盖面积应大于 95% |  |
| 4 | 恒定湿热实验 | Temperature(温度):40 ±2℃Humidity(湿度):96%±2% Duration(持续时间):48h | 外观及电气性能无異常 |  |
| 5 | 高温实验 | Temperature(温度):105℃ Duration(持续时间):48h | 外观及电气性能无異常 |  |
| 6 | 低温实验 | Temperature(温度):-30℃ Duration(持续时间):48h | 外观及电气性能无異常 |  |
| 7 | 热冲击循环 | 85±2℃/30min →25±3℃/2~3min →-25±2℃/30min →25±3℃/2~3min 5 Cycles | 外观及电气性能无異常 |  |